文档编号：HCHPPSU-002

版本号：A1

聚砜 P160S



特点











本产品为琥珀色透明颗粒。

具有高分子量，综合性能优良，具有卓越的水解稳定性和尺寸稳定性及良好的长期承受静水应力能力。

高韧性，高耐疲劳度，高透光率。

热变形温度为≥170℃，并可在相当宽广的温度范围内维持其特性。

优良的介电性能。





适用场合





可用于生产水处理膜或涂料。

适用于挤出工艺，可用于挤出各种管道、棒材。在管道应用中可代替金属，包括阀门组件和管道配件。

它具有防腐蚀，耐静水压力等的优点。

包装、贮存及运输







本产品包装在清洁、干燥的包装袋内，净重 25Kg 或 1000Kg 包装。

贮存环境应通风、干燥、清洁，贮存时应远离热源。

聚砜为非危险品。运输时不可与有毒及腐蚀性或易燃物混装。避免阳光下暴晒或雨淋。



聚砜 P160S 指标

23℃下无色产品的典型值

典型值

单位

测试方法

Typical values for uncolored product at

Typical

Values

Unit

Test method

23℃

物理性能 Physical

密度 Density

1.24

71000~80000

≤3.0

g/cm3

g/mol

/

ISO 1183

GPC

分子量 Mw Molecular weight

多分散性

GPC

力学性能 Mechanical

弯曲强度 Flexural Strength

≥108

≥2700

≥6.0

≥70

MPa

MPa

kJ/m2

MPa

MPa

%

GB/T 9341-2008

GB/T 9341-2008

GB/T 1843-2008

GB/T 1040.2-2006

GB/T 1040.2-2006

GB/T 1040.2-2006

GB/T 1040.2-2006

弯曲模量 Flexural Modulus

缺口冲击强度 Notched Izod Impact

拉伸强度 Tensile Strength

拉伸模量 Tensile Modulus

≥2500

≥4

拉伸屈服应变 Tensile fracture strain

拉伸断裂应变 Tensile yield strain

热学性能 Thermal

≥50

%

玻璃化转变温度 Tg，DSC，10℃/min

热变形温度 HDT@1.8MPa Heat Deflection Temperature

成型收缩率（24h,流动）Molding shrinkage

≥190

≥170

≤0.7

℃

℃

%

ASTM D3418-15

GB/T 1634.2-2019

ASTM D955-

08(2014)

电器性能 Electrical

≥16

KV/mm

/

ASTM 149-20

ASTM D150-18

ASTM D257-15

介电强度 Dielectric Strength

介电常数 1MHZ Dielectric Constant

≥3.02

体积电阻率 100V Volume Resistivity

注塑 Injection

≥5E+16

Ω﹒cm

熔融指数 Melt Mass-Flow Rate MVR @343℃/5kg

干燥时间 Drying Time

6~12

5

g/10min

GB/T 3682.1-2018

h

干燥温度 Drying Temperature

140-160

330-370

130-160

℃

℃

℃

加工温度 Processing Temperature

模具温度 Mold Temperature

注：以上数据为聚砜注塑后的典型物理性能，不应视为产品规格。

免责声明

以上所有数据信息是在可控环境下，对产品进行合理工艺处理测试所得。鉴于实际操作工艺等其它因素的影响，这些数据并不能代替

使用者本身的调查和测试；本说明书会随技术的发展有所调整，本公司保留对某些技术数据的修改权。在使用本公司产品前，建议针

对性地进行应有的性能测试，以确保适用。