文档编号：HCHPVER70-005

版本号：A1

MFE 711 环氧乙烯基酯树脂

环氧乙烯基酯树脂（Epoxy Vinyl Ester Resin）是当前国际公认的高性能耐腐蚀树脂，MFE系列环氧乙烯基

酯树脂已被认定为国家重点新产品。

MFE 711 为高性能、耐腐蚀的双酚 A 型环氧乙烯基酯树脂，适合于多种玻璃钢成型工艺。



特点

• 优异的耐化学腐蚀性能，耐大部分酸、碱、盐溶液及部分溶剂的侵蚀，耐碱性突出。

• 与玻璃纤维浸润性好，制品具有良好的气干性。

• 低放热峰、低收缩，优良的力学性能。25℃以下贮存期可达到 10 个月。



适用场合

• 适合于多种玻璃钢成型工艺，如手糊、缠绕等。

• 可制造耐化学贮槽、管件、游艇等和耐蚀整体树脂砂浆地坪、花岗石、耐酸砖板的胶泥勾（灌）缝材料。

• 适用于金属结构或混凝土表面的玻璃钢内衬及鳞片加工。



液体树脂指标（执行标准 HG/T5876-2021）

项

目

指

标

测试方法

目测

外观

淡黄色透明液体

1.06 ± 0.02

10.0 ± 3.0

350 ± 85

密度，g/cm3

GB/T 15223-2008

GB/T 2895-2008

GB/T 7193-2008

GB/T 7193-2008

GB/T 7193-2008

GB/T 7193-2008

酸值，mgKOH/g

粘度，mPa.s（25℃）

*凝胶时间，min（25℃）

固体含量，%

20.0 ± 5.0

56.0 ± 3.0

≥24

热稳定性，hr（80℃）

*25℃水浴条件下，100g 树脂加入 M-50 1.2%，P001（1%钴含量异辛酸钴液）1.8% 。



树脂浇铸体性能

项

目

指

标

测试方法

拉伸强度，MPa

拉伸模量，MPa

断裂伸长率，%

弯曲强度，MPa

弯曲模量，MPa

75~90

3000~3300

5.0~7.0

GB/T 2567-2021

GB/T 2567-2021

GB/T 2567-2021

GB/T 2567-2021

GB/T 2567-2021

GB/T 2567-2021

GB/T 1634.2-2019

GB/T 24148.9-2014

GB/T 3854-2017

120~150

3100~3400

15～25

冲击强度（无缺口），KJ/m2

热变形温度，℃（1.8MPa）

体积收缩率，%

100~106

7.0～8.0

38~42

巴柯尔硬度

注：以上数据为充分固化后的树脂浇铸体典型物理性能，不应视为产品规格。



推荐使用配方

不同温度下 MFE 711 树脂典型凝胶性能

推荐配比（%）

凝胶时间10～20min 凝胶时间20～40min 凝胶时间40～60min

温度

固化体系

M-50

231

2.5

2.5

0.2

2.0

2.0

DMA 0.5

2.5

2.5

/

3.0

2.5

/

1.5

2.0

10℃

DMA

M-50

231

/

2.0

2.0

/

2.0

15℃

2.0

DMA/P02

M-50

231

P02 0.2

1.0

2.0

1.5

/

20℃

25℃

30℃

0.2

P02

0.2

M-50

P001

M-50

P001

P02

1.5

1.2

1.5

1.0

/

1.0

0.5

1.2

1.0

0.02

1.2

1.0

0.05

0.8

0.3

1.2

1.0

0.04

1.2

M-50

P001

P02

1.5

0.8

/

35℃

1.0

0.07

注：231 为配套强化促进剂；P001 为促进剂；DMA 为二甲基苯胺液；P02 为阻聚剂，M-50 为引发剂。20℃以下推荐使用231强化

促进剂，20℃以上推荐使用 P001 促进剂。



包装、贮存及运输

• 本产品包装在清洁、干燥的容器内，净重 20Kg/铁桶、200Kg/铁桶、1000Kg/吨包装。

• 贮存环境应阴凉、干燥、通风，25℃以下贮存期为十个月，不适当的贮存或运输条件会引起树脂贮存期的缩短。

• 产品在运输时应符合国务院《危险化学品安全管理条例》中有关危险化学物品的贮存、运输、装卸的规定。

• 树脂的运输要求：5 月至 10 月底期间建议由冷藏车运输，无条件的应在夜间运输，避开日照时间。

• 引发剂和促进剂在贮存和运输过程须避免日光照射，贮存场所应阴凉、干燥、通风，且二者应严格隔开，不得

储存在同一仓库或同一车厢运输。



注意事项

• 实际使用时影响凝胶时间的因素包括：环境温度、湿度、引发剂与促进剂的浓度、填料及添加剂，故建议在使

用前根据不同的施工环境进行小试，以调整引发剂和促进剂的适合用量。

• 施工时请按照小试确定的配方在树脂中先加入适量促进剂搅匀，然后加入适量引发剂搅匀，严禁引发剂和促进

剂直接接触及同时加入。

• 我公司可根据客户要求提供各种特殊规格树脂产品，如：MFE 711P 预促进型树脂，MFE 711T 触变型（防流

挂）树脂，MFE 711V 低粘度型树脂，MFE 711TP 预促进触变型树脂，MFE 711VP 预促进低粘度型树脂，MFE

711LSE 低苯乙烯挥发型树脂等。

• 有关防腐蚀数据请咨询我公司技术与服务部门。

免责声明

以上所有数据信息是 在可控环境下，对产品进行合理工艺处理测试所得。鉴于实际操作工艺等其它因素的影响，这些数据并不能

代替使用者本身的调查和测试；本说明书会随技术的发展有所调整，本公司保留对某些技术数据的修改权。在使用本公司产品前

，建议针对性地进行应有的性能测试，以确保适用。

• 本说明书系 2024 年版本，会随技术的发展而有所调整，本公司保留对某些技术数据的修改权。

免责声明

以上所有数据信息是 在可控环境下，对产品进行合理工艺处理测试所得。鉴于实际操作工艺等其它因素的影响，这些数据并不能

代替使用者本身的调查和测试；本说明书会随技术的发展有所调整，本公司保留对某些技术数据的修改权。在使用本公司产品前

，建议针对性地进行应有的性能测试，以确保适用。