文档编号：HCHPVER70-056

版本号：A1

MFE-W1（W2-1）酚醛环氧乙烯基酯树脂

MFE-W1 系酚醛环氧型乙烯基酯树脂，是一种综合性能优良的高温耐蚀树脂。MFE-W1被中国政府部门认定

为国家级新产品。

MFE-W1 食品级树脂通过国家卫生防疫部门检测，符合 GB 13115-1991《食品容器及包装材料用不饱和聚酯

树脂及玻璃钢制品卫生标准》的规定。



特点

• 较高的耐温性，热变形温度达 130℃。

• 优良的耐蚀性，对部分溶剂及氧化性介质的稳定性较高。



适用场合

• 适用于制作耐温较高的各种耐蚀整体玻璃制品及内衬。

• 用于制作树脂砂浆，胶泥勾缝材料，耐温、耐蚀、耐部分溶剂的特种粘合剂。

 液体树脂指标（执行标准 HG/T5876-2021）

项

目

指

标

测试方法

外观

浅绿色透明液体

1.08 ± 0.02

10.0 ± 4.0

300 ± 70

目

测

密度，g/cm3

GB/T 15223-2008

GB/T 2895-2008

GB/T 7193-2008

GB/T 7193-2008

GB/T 7193-2008

GB/T 7193-2008

酸值，mgKOH/g

粘度，mPa.s（25℃）

*凝胶时间，min（25℃）

固体含量，%

20.0 ± 5.0

62.0 ± 3.0

≥24

热稳定性，hr（80℃）

*25℃水浴条件下，100g 树脂加入 M-50 2.0%，P001（1%钴含量异辛酸钴液）2.0%。



树脂浇铸体性能

项

目

指

标

测试方法

拉伸强度，MPa

拉伸模量，MPa

断裂伸长率，%

弯曲强度，MPa

弯曲模量，MPa

75~90

3200～3600

3.0~4.5

GB/T 2567-2021

GB/T 2567-2021

GB/T 2567-2021

GB/T 2567-2021

GB/T 2567-2021

GB/T 1634.2-2019

GB/T 3854-2017

120~150

3300~3700

130~140

40～45

热变形温度，℃（1.8MPa）

巴柯尔硬度

注：以上数据为充分固化后的树脂浇铸体典型物理性能，不应视为产品规格。



推荐使用配方

不同温度下 MFE-W1（W2-1）树脂典型凝胶性能

推荐配比（%）

温度

固化体系

凝胶时间10～20min 凝胶时间20～40min 凝胶时间40～60min

M-50

P001

DMA

M-50

P001

DMA

M-50

P001

M-50

P001

M-50

P001

M-50

P001

3.0

2.5

0.3

3.0

3.0

0.1

3.0

3.0

3.0

2.0

2.0

1.5

1.5

2.0

2.5

2.0

0.1

3.0

3.0

/

2.5

2.5

/

10℃

2.0

1.5

/

15℃

2.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.2

1.2

1.0

1.5

1.0

1.0

1.2

1.2

1.0

1.0

1.0

20℃

25℃

30℃

35℃

注：P001 为配套促进剂；DMA 为二甲基苯胺液。



包装、贮存及运输

• 本产品包装在清洁、干燥的容器内，净重 20Kg/铁桶、200Kg/铁桶。

• 贮存环境应阴凉、干燥、通风，25℃以下贮存期为六个月，不适当的贮存或运输条件会引起树脂贮存期的缩短。

• 产品在运输时应符合国务院《危险化学品安全管理条例》中有关危险化学物品的贮存、运输、装卸的规定。

• 树脂的运输要求：5 月至 10 月底期间建议由冷藏车运输，无条件的应在夜间运输，避开日照时间。

• 引发剂和促进剂在贮存和运输过程须避免日光照射，贮存场所应阴凉、干燥、通风，且二者应严格隔开，不得

储存在同一仓库或同一车厢运输。



注意事项

• 实际使用时影响凝胶时间的因素包括：环境温度、湿度、引发剂与促进剂的浓度、填料及添加剂，故建议在使

用前根据不同的施工环境进行小试，以调整引发剂和促进剂的适合用量。

• 施工时请按照小试确定的配方在树脂中先加入适量促进剂搅匀，然后加入适量引发剂搅匀，严禁引发剂和促进

剂直接接触及同时加入。

• 我公司可根据客户要求提供各种特殊规格树脂产品，如：MFE-W1P 预促进型树脂，MFE-W1T 触变型（防流

挂）树脂，MFE-W1V 低粘度型树脂，MFE-W1TP 预促进触变型树脂，MFE-W1VP 预促进低粘度型树脂，

MFE-W1LSE 低苯乙烯挥发型树脂等。

• 更为详细的防腐蚀数据请咨询我公司技术与服务部门。

• 本说明书系 2024 年版本，会随技术的发展而有所调整，本公司保留对某些技术数据的修改权。

免责声明

以上所有数据信息是在可控环境下，对产品进行合理工艺处理测试所得。鉴于实际操作工艺等其它因素的影响，这些数据并不能代

替使用者本身的调查和测试；本说明书会随技术的发展有所调整，本公司保留对某些技术数据的修改权。在使用本公司产品前，

建议针对性地进行应有的性能测试，以确保适用。