# HCM-2FR 阻燃型乙烯基酯鳞片胶泥

HCM-2FR 是阻燃型乙烯基酯鳞片胶泥，是针对烟气脱硫（FGD）装置而研发的系列专用鳞片类耐蚀材料。它是由高度耐蚀、耐高温、高韧性的阻燃型乙烯基酯树脂为成膜物，配以特殊表面处理的鳞片材料、相关助剂，与其他耐腐蚀颜料加工而成，物料呈糊状。

# 特 点

- 阻燃安全，可离火自熄，浇铸体氧指数大于 30。

- 具有独特的抗渗透屏障，腐蚀性气体渗透率低。

- 良好的耐水、酸、碱、部分溶剂及其他一些特殊化学介质性能。

- 硬化收缩小，与多种基材粘结性强，易局部修补。

- 高韧性，良好的力学性能，适应温度骤变。

- 100%交联固化，表面硬度高，有良好的耐腐蚀性。

- 建议最高使用温度：湿态 100℃，干态 130℃。

# 适用场合

- 发电厂、冶炼厂、化肥厂等烟道气较苛刻环境条件下钢结构、混凝土建（构）筑物的衬里。

- 中等腐蚀强度以下的液相介质设备、管道、储罐的内外表面防护。

- 与玻璃钢（FRP）复合使用效果更佳，如用于高速金属叶轮。

- 发电厂、冶炼厂、化肥厂等制酸、脱硫环境与设备。

- 海洋设备浪溅区，气、液、固三相交替腐蚀的苛刻环境。

# 质量指标

| 项 目 |  | HCM-2FRD （底涂） | HCM-2FR （胶泥） | HCM-2FRM （面涂） | HCM-2FRNM （耐磨面涂） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 紫色或铁红色 粘稠液体 | 本色或灰色 糊状 | 灰色或绿色 粘稠液体 | 灰色或绿色 粘稠液体 |
| 比重，g/cm3 |  | 1.05~1.15 | 1.3~1.4 | 1.2~1.3 | 1.2~1.3 |
| 凝胶时间 （25℃） | 表干，h | ≤1 | ≤2 | ≤1 | ≤1 |
|  | 实干，h | ≤12 | ≤24 | ≤24 | ≤24 |
| 涂装间隔时间，h |  | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 热稳定性，h（80℃） |  | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ≥24 |

注：HCM-2 乙烯基酯鳞片胶泥符合 HG/T 3797-2005《玻璃鳞片衬里胶泥》标准要求。

# 力学性能

| 项 目 | HCM-2FRD （底涂） | HCM-2FR （胶泥） | HCM-2FRM （面涂） | HCM-2FRNM （耐磨面涂） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度，MPa | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥50 |
| 弯曲强度，MPa | ≥100 | ≥55 | ≥90 | ≥90 |
| 附着力（拉开法）， MPa | ≥8（钢板） ≥3（混凝土） |  |  |  |
| 耐磨性，mg | ≤100 |  |  | ≤30 |
| 耐热性 | 40 次循环 |  |  |  |

注：以上数据为充分固化后的典型物理性能，不应视为产品规格。

# 工艺参数

| A 组分 | B 组分 | 配比 |
| --- | --- | --- |
| HCM-2FRD（底涂） | 配套固化剂 | 100：（1~3） |
| HCM-2FR（胶泥） |  | 100：（1~3） |
| HCM-2FRM（面涂） |  | 100：（1~3） |
| HCM-2FRNM（耐磨面涂） |  | 100：（1~3） |

注：B 组分用量可根据施工期间环境条件在上述配比内调整。

# 包装、贮存及运输

- 本产品包装在清洁、干燥的容器内，净重：A 组分 20Kg/桶、B 组分 25Kg/桶（实际施工按 A：B=100：（1~3）比例配制施工料，并可以根据施工环境条件适当调整）。

- 贮存环境应阴凉、干燥、通风，要防止日光直射并隔绝火源，25℃以下贮存期为三个月，不适当的贮存或运输条件会引起贮存期的缩短。

- 运输要求：5 月至 10 月底期间建议由冷藏车运输，无条件的应在夜间运输，避开日照时间。

# 注意事项

- 施工方法及工艺可向本公司咨询。

- 施工环境应保持空气与外界流通，在空气不流通的场所施工时请采取强制通风措施。

- 涂膜未干透前，应避免摩擦、撞击及雨水或其它液体的沾染。

- 本产品出厂前已调到适当粘度，不得任意添加稀释剂。如有需要请咨询本公司。

- 由于涂装施工、应用环境和涂层设计因素等变化很大，并且我们无法了解和控制使用者的施工行为，所以我公司应承担的责任仅限于涂料产品质量本身。除非得到我公司授权代表的书面认可，用户应对产品在具体使用环境中的适用性负责。

- 本说明书系 2017 年版本，会随技术的发展而有所调整，本公司保留对某些技术数据的修改权。

版号 2017.08